金属材料维氏硬度试验原始记录表

一、样品与委托信息

| 委托单位 | 测试委托客户 |  |  | 报告编号 | WT20260723001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 测试地址 |  |  | 样品编号/批号 | TEST-BATCH-001 |
| 生产单位 | 测试生产单位 |  |  | 样品数量 | 2 |
| 样品名称 | 测试试样 | 实验室样品编号 | BP20260723001-01、BP20260723001-02 | 检验类别 | ☑ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 | 25 mm×2 mm×2 mm | 材料/工艺 | ☑钴铬合金SLM □钛合金SLM □其他：钴铬合金 | 接收状态 | ☑完好 □异常：____ |
| 接收日期 | 2026 年07 月23 日 | 检测日期 | / 年/ 月/ 日 | 检测地点 | 性能检测室 |
| 检测面说明 | 磨抛后表面 | 方向标识 | Z轴正方向标识： ☑清晰 □不清晰 | 检测前处理 | 磨抛 |
| 检测依据 | GB/T 4340.1-2024 | 环境条件 | ℃ %RH | 判定依据 | ☑产品标准 □委托协议 □注册技术要求□仅描述 |

二、检测用设备校准记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显维氏硬度计 | HV-30Z | / | BPJC-A035 | / | / | / | ☑正常 □异常 | 无 |
| / | 25 mm×2 mm×2 mm | / | / | / | / | / | ☑正常 □异常 | 无 |

三、设备、标准硬度块核查记录

| 压头状态 | ☑正常 □异常 | 测量镜头 | ☑清晰 □异常 | 软件版本 | V1.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准硬度块编号 | V261-176 | 标称硬度值/HV | 466 | 标准块有效期 | /年/月/日 |
| 允许误差/允差范围 | 已确认 | 实测值1/HV | 2 | 实测值2/HV | 已确认 |
| 实测值3/HV | 2 | 平均值/HV | 1 | 核查结果 | ☑合格 ☑不合格 |
| 测试面状态要求 | 平坦、光滑、清洁；无氧化皮、油污、灰尘、毛刺及影响压痕识别的缺陷 | 确认方式 | ☑目视/显微镜确认 □粗糙度仪实测 □制样工艺确认 □其他 | Ra | Ra=/ μm |
| 测试面状态 | ☑平整 ☑清洁 □无油污 □无氧化皮 □无影响压痕缺陷 | 是否打磨/抛光 | □否 ☑是，记录：________ | 放置状态 | ☑平稳 □测试面与压头轴线垂直 |

四、试验参数确认

| 硬度标尺 | HV10 | 试验力/N | 98.07 | 保荷时间/s | 15 | 加载/卸载 | ☑正常 □异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压痕测量方式 | ☑软件自动 □切线测量 □人工复核 | 测试面数量 | 2面 | 每面压痕数 | 3个 | 有效压痕要求 | 压痕清晰，避开边缘、缺陷、旧压痕及影响区 |
| 压痕间距/边距 | 按GB/T 4340.1及样品条件确认 | 报告导出 | ☑已导出 □未导出 | 是否保存压痕图像 | ☑是 □否 | 异常说明 | 无 |

五、测试面与压头轴线垂直确认

| 确认项目 | 确认结果/说明 |
| --- | --- |
| 样品放置平稳，无晃动 | □已确认 ☑不符合 |
| 中心及四周成像清晰，无明显单侧虚焦 | □已确认 ☑不符合 |
| 预压痕/首个压痕形貌规则 | □已确认 ☑不符合 |
| 综合判定 | ☑符合要求 □不符合，已重新装夹/复测，说明：____________________ |
| 确认人员/日期 | 确认人员：/ 日期：/年/月/日 |

注：若任一项目不符合，应重新装夹或重新镶嵌/固定试样后复测；作废数据及复测原因应在异常、偏离与复测记录中说明。

4. 维氏硬度原始数据记录

| 样品编号 | 测试面 | 压痕1/HV | 压痕2/HV | 压痕3/HV | 平均值/HV | 测试面状态确认 | 试验力/N | 保荷/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-01 | 面1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| BP20260723001-01 | 面2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| BP20260723001-02 | 面1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| BP20260723001-02 | 面2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面1 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面2 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面1 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面2 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面1 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面2 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面1 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |
| / | 面2 | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 | 98.07 | 15 |

说明：压痕不清晰、样品移动、靠边、重叠或软件识别错误时，该点作废并复测。

5.结果汇总与判定

| 样品编号 | 面1平均/HV | 面2平均/HV | 限值/要求 | 判定结果 | 报告/文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-01 | 2 | 3 | 按委托/技术要求 | ☑符合 ☑不符合 □不判定 | ATT202607230001 | 记录1 |
| BP20260723001-02 | 4 | 5 | 按委托/技术要求 | ☑符合 ☑不符合 □不判定 | ATT202607230001 | 记录2 |
| BP20260723001-02 | 面1 | 面1 | 不适用 | ☑符合 □不符合 □不判定 | 记录3 | 记录3 |
| BP20260723001-02 | 面2 | 面2 | 不适用 | ☑符合 □不符合 □不判定 | 记录4 | 记录4 |
| / | / | / | 不适用 | ☑符合 ☑不符合 □不判定 | / | / |
| / | / | / | 不适用 | ☑符合 ☑不符合 □不判定 | / | / |

6. 异常、偏离与复测记录

| 序号 | 异常/偏离情况 | 涉及样品/压痕 | 处理措施 | 是否复测 | 复测结果 | 技术负责人确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | □是 ☑否 | 否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | □是 ☑否 | 否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | □是 ☑否 | 否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | □是 ☑否 | 否 | 无 |

7. 附件归档与人员签字

| 附件/记录名称 | 编号或文件名 |  | 是否归档 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准硬度块校准/核查记录 | 详见内部实验数据追溯Excel |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 测试面状态确认记录或粗糙度实测记录（如适用） | 平整清洁 |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 软件自动生成硬度报告 | WT20260723001 |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 压痕图像/截图 | 详见内部实验数据追溯Excel |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 原始数据电子文件 | 详见内部实验数据追溯Excel |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 设备校准证书/期间核查记录 | 详见内部实验数据追溯Excel |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 其他 | 详见内部实验数据追溯Excel |  | ☑是 □否 | 详见内部实验数据追溯Excel |  |
| 检测人员 | 测试实验员 | 日 期 |  | / 年/ 月/ 日 |
| 核验人员 | 测试复核员 | 日 期 |  | / 年/ 月/ 日 |
| 技术负责人/授权签字人（如适用） | 详见内部实验数据追溯Excel | 最终结论 |  | ☑有效 □无效 □需技术评审 |

填写要求：原始记录应真实、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，注明修改人、日期和原因。所有电子数据、图像和软件报告应与样品编号唯一对应。