# 附件A  二次元影像测量示意图

## 一、第一次测量（切割前）

悬臂梁

──────────────────────────────
                             ● A（自由端边缘中点）
                             ↑
                             │ H₁
                             │
============================= 基板上表面（基准线）

说明：

1. 建立基板上表面边缘作为测量基准线。

2. 提取悬臂梁自由端边缘中点作为测量点A。

3. 使用二次元软件“点到线距离（Point to Line）”功能测量A点至基准线的垂直距离。

4. 测量值记录为 H₁（mm）。

## 二、试样切割

完成第一次测量后，采用高速精密切割机在悬臂梁中部进行切割，切割过程中保持充分冷却，避免产生新的变形。

## 三、第二次测量（切割后）

切割后的悬臂梁

──────────────────────────────
                             ● B（自由端边缘中点）
                             ↑
                             │ H₂
                             │
============================= 基板上表面（基准线）

说明：

1. 重复第一次测量全部操作。

2. 重新建立基准线并提取自由端边缘中点B。

3. 测量B点至基准线的垂直距离。

4. 测量值记录为 H₂（mm）。

## 四、结果计算

翘曲变形量：ΔH = H₁ − H₂

其中：

H₁——第一次测量值（mm）

H₂——第二次测量值（mm）

ΔH——翘曲变形量（mm），高度差即为最终试验结果。